Sigillatura di giunti e fessure di movimento con malta cementizia bicomponente, composta di sabbie selezionate, cemento Portland e polimeri acrilici, flessibile, impermeabile e tixotropica da applicare a cazzuola o apposita pistola, in unico strato, tipo THORO FLEXI-JOINT della Degussa CC Italia S.p.A. o equivalente, caratterizzato da:

allungamento a rottura 60%;

- massimo movimento del giunto 15%;

- massima larghezza del giunto 30 mm;

- resistenza a trazione 0,45 MPa;

- durezza shore A: 35.

Per ogni ml 		Euro 9,66

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- preparazione e pulizia del supporto.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.