Per la realizzazione di riprese di getto sottoposte a pressione idrostatica sia temporanea che permanente, e per giunti di costruzione, fornitura e posa di profilo, idroespandente a contatto con acqua, composto per circa il 75% da bentonite sodica e per il 25% circa da leganti elastomerici, da posizionare senza armature di protezione (retine), tipo THOROSEAL GIUNTO BENTONITICO della DEGUSSA C.C. ITALIA S.p.A. o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Densità, ASTM D 792: 	1,63 Kg/dm³

- Resistenza a trazione, 	ASTM D 638: > 0,30 MPa

- Modulo elastico a trazione, ASTM D 638: 150 MPa

# Per ogni ml sezione 20x25 mm	€ 19,68

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- fornitura e posa.

I prezzi non comprendono la:

- preparazione e pulizia del supporto;

- formazione piano di lavoro;

- eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti;

- ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.