Per la realizzazione di riprese di getto sottoposte a pressione idrostatica sia temporanea che permanente, e per giunti di costruzione, fornitura e posa di profilo, idroespandente a contatto con acqua, composto da una miscela di gomme sintetiche, naturali ed un particolare polimero, tipo THOROSEAL GIUNTO GOMMA della DEGUSSA C.C. ITALIA S.p.A. o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Densità, JIS 6350: 1,20 Kg/lt

- Resistenza alla pressione idrostatica: 5 atm

- Durezza, JIS K 6301: 45

- Allungamento a rottura, JIS 6301: > 550%

- Resistenza a trazione, JIS 6301: 4 MPa

# Per ogni ml (20x5 mm)	€ 30,00

# Per ogni ml (20x10 mm)	€ 18,52

# Per ogni ml (20x20 mm)	€ 13,37

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- fornitura e posa.

I prezzi non comprendono la:

- preparazione e pulizia del supporto;

- formazione piano di lavoro;

- eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti;

- ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.