Per l’impermeabilizzazione di strutture in c.a e muratura, per applicazioni a pennello, spazzolone o spruzzo, fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata, con elevate caratteristiche di adesione al supporto, di permeabilità al vapore acqueo, di resistenza alla pressione positiva e negativa e  all'abrasione, da mescolare con acqua o, preferibilmente, con una miscela acqua e THORO ACRYL 60,  tipo THOROSEAL  della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (relative a 2,5 kg/m2 di prodotto):

- certificazione per acqua potabile (DPR 236/88).

- Aderenza al calcestruzzo, NBN 813 - 05:  2,5 MPa

- Permeabilità al vapor d’acqua, DIN 52615: 86-120

- Resistenza alla pressione positiva: > 7 bar;

- resistenza alla pressione negativa: > 4 bar;

- resistenza alla compressione UNI EN 196: 55 MPa;

- resistenza alla flessione UNI EN 196: 7,6 MPa;

- resistenza ai cicli gelo-disgelo ASTM C-666 200 cicli: nessun difetto;

- modulo di elasticità a 28 gg. ASTM C-469: 18769 MPa

Per ogni m2	€ 18,82

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio,

- la miscelazione,

- l’applicazione,

Sono esclusi formazione piano di lavoro, l’eventuale sabbiatura del supporto, l’eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti e l’utilizzo di ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.