Per la protezione di calcestruzzo e muratura in ambienti esterni aggressivi, fornitura e posa di rivestimento acrilico all’acqua, pigmentato a tessitura liscia, applicato in due strati a pennello rullo e spruzzo con eccellente resistenza alla pioggia battente ed agenti atmosferici, buona permeabilità al vapore, ottima protezione alla carbonatazione del C.A. ed elevata valenza estetica, tipo THOROSHEEN della Degussa CC Italia S.p.A. o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche :

- Peso specifico: 1,44 Kg/lt ± 0,05

- Contenuto solido in volume: 46% ± 1,0

- Tempo di pellicolamento: 80 min

- Coefficiente di diffusione del CO2 ų (Taywood): 1,15 x 10(6)

- Coefficiente di diffusione del vapore 	DIN 53122: < 890

- Invecchiamento accelerato ASTM G 26: non rilevato (5.000 h)

- Resistenza nebbia salina ASTM B 117: non rilevato (300 h)

EURO a mq 17,00

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio,

- la miscelazione,

- l’applicazione,

Sono esclusi formazione piano di lavoro, l’eventuale sabbiatura del supporto, l’eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti e l’utilizzo di ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.