Per l’allettamento di elementi murari, fornitura e posa in opera di malta di colore bianco, di calce pozzolanica priva di cemento, confezionata con aggregati silicei naturali di diametro massimo 2 mm, tipo ALBARIA ALLETTAMENTO della DEGUSSA CC ITALIA SpA o equivalente, caratterizzata da:

- Marcatura CE;

- Adesione al supporto (per taglio), UNI EN 1052/3 > 0,8 MPa;

- Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11: 7,5 MPa, Classe M5 ;

- Coefficiente di diffusione  vapore, EN 1745:   < 35;

- Sali idrosolubili (malta indurita):

  - Conduttività elettrica specifica,  NorMaL 13-83   < 90 µScm-1 ;

  - Cromatografia ionica e spettrofotometria,  NorMaL 26-87: SO4 < 0,1 %, Na+ < 0,05 %, K+ < 0,05 %;

●  Coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1015/18   0,3 Kg·m2·min-0,5 ;

●  Reazione al fuoco, EN 13501/1: Euroclasse A1;

●  Modulo elastico statico, UNI 6556:  11.000 MPa

Per ogni dmc	2,48  €

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato,

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.