Per applicazioni quali: paretine armate (lastre armate), volte armate, allettamenti per fondazioni di cortine murarie, ristilature dei giunti di malta, con applicazione manuale o a spruzzo, fornitura e posa in opera di malta da muratura di calce pozzolanica priva di cemento, premiscelata, in polvere, tixotropica, di colore bianco con caratteristiche spiccatamente strutturali tipo ALBARIA STRUTTURA della DEGUSSA CC ITALIA spa  o equivalente.

Tale materiale, applicabile per spessori da 1 a 5 cm sarà caratterizzato da:

- Marcatura CE;

- Adesione al supporto: > 0,6 MPa, EN 1015/12 (trazione diretta), > 0,8 MPa, UNI EN 1052/3 (taglio)

- Coefficiente di diffusione del vapore:  < 35,  EN 1745

- Sali idrosolubili (malta idrata): 80 µS·cm-1, NorMaL 13/83;  SO4=< 0,1% ; Ca++  <1,3% ; Na+   < 0,05% ; K+    < 0,05% , NorMaL 26-87  .

- Assorbimento capillare: 0,2 Kgm-2min-0,5, EN 1015/18

- Resistenza a compressione: 18 MPa,  EN 1015/11

- Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1 secondo EN 13501/1;

Per ogni m2 per cm di spessore      € 17,76

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto con idropulitrice.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato,

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.

Per spessori di applicazione superiore a 5 cm si realizzerà un calcestruzzo aggiungendo in quantità pari al 35% sul peso della miscela secca della manta Albaria Struttura, di aggregato lavato e privo di impurità avente diametro minimo superiore a 5 mm.

Per ogni m2 per cm di spessore      € 16,08

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto con idropulitrice.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato,

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.