VOCE DI CAPITOLATO

(Spolvero tipo MASTERTOP 100 o equivalenti)

Protezione superficiale di pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di spolvero a base di inerti silicei selezionati

Sul calcestruzzo fresco applicare a semina uno spolvero di inerti silicei selezionati tipo MASTERTOP 100 o equivalenti:

tale sistema deve essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- resistenza a compressione > 72 MPa dopo 28 giorni

- modulo elastico > 28000 MPa dopo 28 giorni

- resistenza all’urto (LA) < 51% perdita in peso dopo 2000 cicli

- resistenza all’abrasione (Boheme) < 9 g/cm3 (in relazione al  consumo per m2)

Per ogni m2/mm €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto.