VOCE DI CAPITOLATO

(Spolvero tipo MASTERTOP 100 o equivalenti)

Protezione superficiale di pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di spolvero a base di inerti silicei selezionati

Sul calcestruzzo fresco applicare a semina uno spolvero di inerti silicei selezionati tipo MASTERTOP 100 o equivalenti:

tale sistema deve essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- resistenza a compressione > 72 MPa dopo 28 giorni

- modulo elastico > 28000 MPa dopo 28 giorni

- resistenza all’urto (LA) < 51% perdita in peso dopo 2000 cicli

- resistenza all’abrasione (Boheme) < 9 g/cm3 (in relazione al  consumo per m2)

Per ogni m2/mm €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto.

INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In caso di riparazioni corticali o profonde, estese o puntuali del supporto, è opportuno effettuarle mediante impiego di opportune malte da ripristino della linea EMACO FORMULA o THORO.

Il supporto deve essere pulito, esente da parti incoerenti, polvere, sporco, grassi, lattime di cemento ed altri elementi contaminanti.

La superficie deve essere pulita mediante apposita macchina per lavare i pavimenti o idrolavaggio in pressione.

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Impregnazione tipo MASTERTOP 1701 o equivalenti)

Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina bicomponente epossidica in emulsione acquosa

Applicazione di un impregnante epossidico bicomponente in emulsione acquosa tipo MASTERTOP 1701 o equivalenti:

tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- peso specifico < 1,2 g/cm3

- tempo di ricopertura minimo < 19 ore a 20°C

- Pot life a 20°C (h) (A7+B7 + H2O) < 2,5

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto.