INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In caso di riparazioni corticali o profonde, estese o puntuali del supporto, è opportuno effettuarle mediante impiego di opportune malte da ripristino della linea EMACO FORMULA o THORO.

Irruvidimento della superficie a mezzo di carteggiatura o spazzolatura e successiva pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa e priva di sostanze contaminanti.

Regolarizzazione, pulizia e sigillatura dei giunti di dilatazione, di costruzione e naturali che devono essere riportati sul rivestimento in resina ed opportunamente sigillati con idonei sigillanti della linea MASTERFLEX.

Il calcestruzzo deve essere saturato con acqua, avendo cura di eliminare l’eventuale acqua libera in eccesso.

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Protezione filmogena tipo MASTERTOP 1110 o equivalenti)

Protezione filmogena per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di un rivestimento colorato a base di resina epossidica bicomponente in emulsione acquosa rispondente al D lgs. 155/97

Applicazione di un rivestimento epossidico bicomponente in emulsione acquosa tipo MASTERTOP 1110 o equivalenti:

tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- spessore secco > 120 

- resistenza all'abrasione secondo ASTM D 4060 (Taber mola CS 17,1 kg 1000 giri) < 160 mg

- adesione al calcestruzzo secondo ASTM D 4541 > 1,5 MPa con rottura coesiva del supporto

- coefficiente di permeabilità al vapore acqueo () secondo DIN 52615 (spessore 150 )   < 21.000

- residuo secco > 40%

- tempo di fuori polvere a 20°C e 65% U.R. < 4 ore

- idoneità per il contatto con sostanze alimentari in base alla circolare 220 del 26/4/1993 del ministero della sanità, aggiornamento del DM 21/7/1973

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto.

Il prezzo non comprende la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti.