INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In caso di riparazioni corticali o profonde, estese o puntuali del supporto, è opportuno effettuarle mediante impiego di opportune malte da ripristino della linea EMACO FORMULA o THORO.

Irruvidimento della superficie mediante pallinatura a recupero e successiva pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa e priva di sostanze contaminanti.

Regolarizzazione, pulizia e sigillatura dei giunti di dilatazione, di costruzione e naturali che devono essere riportati sul rivestimento in resina ed opportunamente sigillati con idonei sigillanti della linea MASTERFLEX.

Per realizzare una pavimentazione conduttiva è necessario applicare dei nastri di rame autoadesivi; tali nastri verranno poi collegati con i punti di messa a terra della pavimentazione.

Per pavimentazioni controterra accertarsi della presenza di barriera a vapore; se non presente, prevederla prima della posa.

L'umidità del supporto deve essere < 4%.

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Pavimentazione autolivellante antistatica e conduttiva tipo MASTERTOP 1235i o equivalenti)

Pavimentazione continua antistatica e conduttiva conforme al D Lgs. 626/94 realizzata mediante posa di sistema autolivellante a base di resine epossidiche senza solventi ed intermedio conduttivo

Applicazione di un rivestimento autolivellante a spessore con caratteristiche antistatiche e conduttive realizzato con resine epossidiche colorate, senza solventi e intermedio conduttivo a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, tipo MASTERTOP 1235i o equivalenti:

tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- spessore secco  2,0 mm

- resistività < 106  secondo DIN 51593

- resistenza alla compressione secondo DIN 1164 > 82 MPa

- resistenza alla flessione secondo DIN 1048 > 32 MPa

- adesione al calcestruzzo secondo DIN ISO 4624 > 1,5 MPa con rottura coesiva del calcestruzzo

- resistenza all'abrasione (Taber test, mola CS 17, 1kg, 1000 giri) < 105 mg

- coefficiente di dilatazione termica secondo DIN 53752 > 7 x 10-5°C-1

- modulo elastico secondo DIN 1048 > 8000 MPa

- temperatura di esercizio  -20°C, +60°C

- classe 1 di reazione al fuoco secondo DM 26/4/1994

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto. Il prezzo non comprende le bandelle in rame e la loro posa, la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti