INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In caso di riparazioni corticali o profonde, estese o puntuali del supporto, è opportuno effettuarle mediante impiego di opportune malte da ripristino della linea EMACO FORMULA o THORO.

Irruvidimento della superficie mediante pallinatura a recupero e successiva pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa e priva di sostanze contaminanti.

Per pavimentazioni controterra accertarsi della presenza di barriera a vapore; se non presente, prevederla prima della posa.

L'umidità del supporto deve essere < 4% (< 3% se la pavimentazione è riscaldata)

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Pavimentazione autolivellante tipo MASTERTOP 1325 o equivalenti)

Pavimentazione continua elastica UV resistente con caratteristiche anticalpestio ed antitrauma ed elevata valenza estetica realizzata con resine poliuretaniche elastomeriche senza solventi

Applicazione di un rivestimento autolivellante elastico a spessore realizzato con resine poliuretaniche colorate, senza solventi, tipo MASTERTOP 1325 o equivalenti:

tale sistema, applicato su superfici in calcestruzzo è caratterizzato dai seguenti componenti e requisiti:

PRIMER

primer epossidico bicomponente senza solventi a bassa viscosità tipo MASTERTOP P 601 (CONIPOX 601) o equivalente:

questo primer dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- tempo di ricopertura minimo a 23°C < 8 ore

- viscosità < di 570 mPa

- durezza shore D > 80

- resistenza alla compressione > 75 MPa

spolvero di quarzo di granulometria 0,3 - 0,8 mm tipo MASTERTOP FILLER F5 o equivalenti

PAVIMENTAZIONE

resina poliuretanica autolivellante elastica senza solventi con caratteristiche anticalpestio ed antitrauma tipo MASTERTOP BC 325 A (CONIPUR 225A) o equivalente miscelata con filler MASTERTOP FILLER F1 (max 30% in peso):

questa resina dovrà essere caratterizzata dalle seguenti prestazioni:

- resistenza alla trazione secondo DIN 53504 > 6 MPa

- allungamento a rottura secondo DIN 53504 > 150%

- resistenza all'abrasione secondo DIN 53754 (mola CS 10, 1 kg) 1000 giri < 35 mg a 14 giorni

- durezza Shore A dopo 28 giorni > 75

- tempo di ricopertura minimo a 23°C < 10 ore

- viscosità minore di 2600 mPa

- peso specifico minore di 1,4 kg/dm3

FINITURA

finitura poliuretanica bicomponente a basso contenuto di solvente satinata tipo CONIPUR 67 o equivalente:

questa finitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- viscosità < 50 sec in coppa DIN da 4 mm

- idonea a sopportare traffico in meno di 40 ore (20°C)

Il sistema MASTERTOP 1325 (CONIFLOOR C), correttamente applicato, è caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- spessore > 1,9 mm

- resistenza alla trazione secondo DIN 53504 > 6 MPa

- allungamento a rottura secondo DIN 53504 > 150%

- resistenza all'abrasione secondo DIN 53754 (mola CS 10, 1 kg) 1000 giri < 35 mg a 14 giorni

- durezza Shore A dopo 28 giorni > 75

- classe 1 di reazione al fuoco determinata secondo DIN 51960

- nessun deterioramento dopo 28 giorni di contatto con soluzione al 20% di acido Solforico secondo DIN EN ISO 2812 - 1

- nessun deterioramento dopo 28 giorni di contatto con soluzione al 20% di idrossido di sodio secondo DIN EN ISO 2812 - 1

- nessun deterioramento dopo 28 giorni di contatto con soluzione al 20% di cloruro di sodio secondo DIN EN ISO 2812 - 1

- capacità di riduzione rumori da calpestio fino a 7dB secondo ISO 140 - 8 e ISO 717 - 2

- capacità di crack bridging statico a 23°C > 2,6 mm

- capacità di crack bridging statico a 10°C > 1,9 mm

- capacità di crack bridging statico a 0°C > 1,5 mm

- superficie antiscivolo (con finitura modificata) secondo il metodo B.C.R.A. ( > 40)

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro, della preparazione e pulizia della superficie di supporto