INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In caso di riparazioni corticali o profonde, estese o puntuali del supporto, è opportuno effettuarle mediante impiego di opportune malte da ripristino della linea EMACO FORMULA o THORO.

Irruvidimento della superficie mediante pallinatura a recupero e successiva pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa e priva di sostanze contaminanti.

Per pavimentazioni controterra accertarsi della presenza di barriera a vapore; se non presente, prevederla prima della posa.

L'umidità del supporto deve essere < 4% (< 3% se la pavimentazione è riscaldata)

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Pavimentazione antitrauma e anticalpestio tipo MASTERTOP 1325 REG  o equivalenti)

Pavimentazione continua elastica UV resistente con spiccate caratteristiche anticalpestio ed antitrauma ed elevata valenza estetica realizzata con resine poliuretaniche elastomeriche senza solventi applicate su tappetino in gomma granulare

Applicazione di un rivestimento composito formato da una pavimentazione autolivellante elastica a spessore realizzata con resine poliuretaniche colorate, senza solventi, tipo MASTERTOP 1325 REG o equivalenti applicata su un tappetino in gomma granulare:

tale sistema, applicato su superfici in calcestruzzo è caratterizzato dai seguenti componenti e requisiti:

PRIMER

primer epossidico bicomponente senza solventi a bassa viscosità tipo MASTERTOP P 601 (CONIPOX 601) o equivalente:

questo primer dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- tempo di ricopertura minimo a 23°C < 8 ore

- viscosità < di 570 mPa

- durezza shore D > 80

- resistenza alla compressione > 75 MPa

ADESIVO

adesivo poliuretanico elastico senza solventi tipo CONIBOND 2170 o equivalente:

questa dovrà essere caratterizzata dalle seguenti prestazioni:

- tempo di ricopertura minimo a 23°C < 3,5 ore

- resistenza alla trazione secondo DIN 53504 > 11 MPa

- resistenza alla lacerazione secondo DIN 53515 > 35 N/mm

- allungamento a rottura secondo DIN 53504 > 50%

- durezza Shore A dopo 24 h a 23°C > 85

- durezza Shore D dopo 28 gg > 52

TAPPETINO

tappetino in gomma granulare tipo MASTERTOP MAT 6 o equivalente:

tale tappetino dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- classe B2 di resistenza al fuoco secondo DIN 4102

- resistenza alla trazione secondo DIN 53571 > 0,55 MPa

- allungamento a rottura secondo DIN 53571 > 65%

- temperatura di esercizio: -40°C  +115°C

- densità < 0,7 g/cm3

RASANTE

rasante poliuretanico elastico bicomponente senza solventi tipo MASTERTOP PS 231 o equivalente; tale rasante dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- pedonabile dopo 10 h a 23°C e 50% U.R.

- resistenza alla trazione secondo DIN 53504 > 4 MPa

- resistenza alla lacerazione secondo DIN 53515 > 11 N/mm

- allungamento a rottura secondo DIN 53504 > 75%

- durezza Shore A dopo 24 h a 23°C > 60

- durezza Shore D dopo 28 gg > 80

PAVIMENTAZIONE

resina poliuretanica autolivellante elastica senza solventi con caratteristiche anticalpestio ed antitrauma tipo MASTERTOP BC 325 A (CONIPUR 225 A) o equivalente miscelata con filler MASTERTOP FILLER F1 (max 30% in peso):

questa resina dovrà essere caratterizzata dalle seguenti prestazioni:

- resistenza alla trazione secondo DIN 53504 > 6 MPa

- allungamento a rottura secondo DIN 53504 > 150%

- resistenza all'abrasione secondo DIN 53754 (mola CS 10, 1 kg) 1000 giri < 35 mg a 14 giorni

- durezza Shore A dopo 28 giorni > 75

- tempo di ricopertura minimo a 23°C < 10 ore

- viscosità minore di 2600 mPa

- peso specifico minore di 1,4 kg/dm3

FINITURA

finitura poliuretanica bicomponente a basso contenuto di solvente satinata tipo

CONIPUR 67 o equivalente:

questa finitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- viscosità < 50 sec in coppa DIN da 4 mm

- idonea a sopportare traffico in meno di 40 ore (20°C)

Il sistema MASTERTOP 1325 REG (CONIFLOOR CF), correttamente applicato, è caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- spessore > 8,5 mm

- resistenza alla trazione secondo DIN 53504 > 6 MPa

- allungamento a rottura secondo DIN 53504 > 150%

- resistenza all'abrasione secondo DIN 53754 (mola CS 10, 1 kg) 1000 giri < 35 mg a 14 giorni

- durezza Shore A dopo 28 giorni > 75

- classe 1 di reazione al fuoco determinata secondo DIN 51960

- nessun deterioramento dopo 28 giorni di contatto con soluzione al 20% di acido Solforico secondo DIN EN ISO 2812 - 1

- nessun deterioramento dopo 28 giorni di contatto con soluzione al 20% di idrossido di sodio secondo DIN EN ISO 2812 - 1

- nessun deterioramento dopo 28 giorni di contatto con soluzione al 20% di cloruro di sodio secondo DIN EN ISO 2812 - 1

- capacità anticalpestio fino a 20 dB secondo ISO 140 - 8 e ISO 717 - 2

- classificazione UPEC: U4P3E2C2

- punzonamento sotto carico statico secondo EN 433 (impronta rimanente dopo 150 min)  0,15 mm

- superficie antiscivolo (con finitura modificata) secondo il metodo B.C.R.A. ( > 40)

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro, della preparazione e pulizia della superficie di supporto