INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti in calcestruzzo: in caso di riparazioni corticali o profonde, estese o puntuali del supporto, è opportuno effettuarle mediante impiego di opportune malte da ripristino della linea EMACO FORMULA o THORO.

Irruvidimento della superficie mediante carteggiatura o spazzolatura e successiva pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa e priva di sostanze contaminanti.

Regolarizzazione, pulizia e sigillatura dei giunti di dilatazione, di costruzione e naturali che devono essere riportati sul rivestimento in resina ed opportunamente sigillati con idonei sigillanti della linea MASTERFLEX.

Per pavimentazione controterra accertarsi della presenza di barriera a vapore; se non presente, prevederla prima della posa.

L'umidità del supporto deve essere < 4%.

Rivestimenti in resina: irruvidire la superficie a mezzo di leggera carteggiatura e successivamente asportare la polvere formata.

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Protezione filmogena tipo MASTERTOP 1365 o equivalenti)

Finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in calcestruzzo e resina mediante applicazione di resina poliuretanica bicomponente resistente ai raggi UV, antisdrucciolo con inerte a grana media

Applicazione di un rivestimento poliuretanico bicomponente resistente ai raggi UV, a solvente, con caratteristiche antisdrucciolo tipo MASTERTOP 1365 o equivalenti:

tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- spessore secco > 230 

- residuo secco > 52%

- peso specifico < 1,55 g/cm3

- essiccazione al tatto < 1,5 ore a 20°C e 65% U.R.

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto.

Il prezzo non comprende la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti.