INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In caso di riparazioni corticali o profonde, estese o puntuali del supporto, è opportuno effettuarle mediante impiego di opportune malte da ripristino della linea EMACO FORMULA o THORO.

Irruvidimento della superficie mediante pallinatura a recupero e successiva pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa e priva di sostanze contaminanti.

Regolarizzazione, pulizia e sigillatura dei giunti di dilatazione, di costruzione e naturali che devono essere riportati sul rivestimento in resina ed opportunamente sigillati con idonei sigillanti della linea MASTERFLEX.

Su supporti asciutti o in caso di clima caldo, saturare il supporto con acqua avendo cura di non lasciarne un velo in superficie.

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Pavimentazione antisdrucciolo tipo MASTERTOP 1720 o equivalenti)

Pavimentazione antisdrucciolo, rispondente al D. lgs. 155/97 e al D. Lgs. 626/94, con buona resistenza chimica ed all'usura, permeabile al vapore, per superfici in calcestruzzo, mediante applicazione di resina bicomponente epossidica colorata in emulsione acquosa spolverata con quarzo

Applicazione di un rivestimento antisdrucciolo a spessore realizzato con resine epossidiche colorate in emulsione acquosa e spolvero a rifiuto di quarzo, tipo MASTERTOP 1720 o equivalenti:

tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- spessore totale > 1,9 mm

- resistenza alla compressione secondo DIN 1164 > 40 MPa

- resistenza alla flessione secondo DIN 1048 > 19 MPa,

- adesione al calcestruzzo secondo DIN ISO 4624 > 1,5 MPa con rottura coesiva del calcestruzzo

- resistenza all'abrasione (Taber test, mola CS 17, 1kg, 1000 giri) < 95 mg

- coefficiente di dilatazione termica secondo DIN 53752 > 3 x 10-5 °C-1

- modulo elastico secondo DIN 1048 > 4500 MPa

- permeabilità al vapore acqueo  secondo DIN 52615 < 9500

- temperatura di esercizio -20°C  +60°C

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto.

Il prezzo non comprende la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti.