VOCE DI CAPITOLATO

(Spolvero tipo MASTERTOP 200 o equivalenti)

Protezione superficiale di pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di spolvero a base di inerti metallici

Sul calcestruzzo fresco  applicare uno spolvero di inerti metallici selezionati tipo MASTERTOP 200 o equivalenti:

tale sistema deve essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- resistenza a compressione > 38 MPa dopo 1 giorno

> 78 MPa dopo 28 giorni

- modulo elastico > 27000 MPa dopo 28 giorni

- resistenza all’urto (LA) < 33% perdita in peso, dopo 2000 cicli

- resistenza all’abrasione (Boheme) < 5,2 g/cm3 (in relazione al  consumo per m2)

Per ogni m2/mm €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto.