VOCE DI CAPITOLATO

(Massetto tipo MASTERTOP 230 o equivalenti)

Protezione superficiale di pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di massetto premiscelato antiusura a base di leganti idraulici ed inerti metallici

Su calcestruzzo vibrato, staggiato e privo di acqua di bleeding applicare una pastina ottenuta per miscelazione del premiscelato a base di leganti idraulici ed inerti metallici

tipo MASTERTOP 230  o equivalenti con acqua:

tale sistema deve essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- resistenza a compressione > 28 MPa dopo 24 ore

> 52 MPa dopo 7 giorni

> 78 MPa dopo 28 giorni

- modulo elastico > 27000 MPa dopo 28 giorni

- resistenza all’urto (LA) < 27% perdita in peso, dopo 2000 cicli

- resistenza all’abrasione (Boheme) < 4,0 g/cm3

Per ogni m2/cm €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto.