Per la sigillatura di giunti verticali di edifici, canali e serbatoi, di larghezza massima 30 mm fornitura e posa in opera di sigillante poliuretanico monocomponente igroindurente, a basso modulo elastico, specifico tipo MASTERFLEX 472 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Il sigillante sopra descritto, applicabile  su calcestruzzo, fibrocemento, intonaco, metalli, plastica, superfici rivestite, materiali isolanti, legno e ceramica,  dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni:

- Temperatura di applicazione: 5  40 °C

- Primo indurimento superficiale a 20 °C: 90 min

- Pot life: 50 min

- Velocità di stagionatura: 3 mm /giorno

- Densità: 1,18 kg/litro

- Temperatura di esercizio: -30 ÷ 80°C

- Durezza, Shore A: 25

- Allungamento a rottura: 600 %

- Recupero elastico: 80 %

- Modulo elastico, ISO 37: 0,25 MPa

Per ogni ml di giunto avente larghezza 20 mm e profondità 10  mm      € 6,81

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- pulizia del giunto;

- applicazione del primer.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.