Per la sigillatura di giunti orizzonatali di larghezza massima 30 mm, fornitura e posa in opera di sigillante poliuretanico monocomponente igroindurente ad alto modulo elastico specifico tipo MASTERFLEX 474 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente caratterizzato da:

- Durezza, Shore A: 40

- Allungamento a rottura: 450 %

- Recupero elastico: 80 %

- Modulo elastico, ISO 37: 0,45 MPa

Per ogni ml di giunto avente larghezza 20 mm e profondità 10 mm         € 6,89

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte inclusa la pulizia del giunto.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.