INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In caso di riparazioni corticali o profonde, estese o puntuali del supporto, è opportuno effettuarle mediante impiego di opportune malte da ripristino della linea EMACO FORMULA o THORO.

Irruvidimento della superficie mediante pallinatura a recupero o fresatura e successiva pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa e priva di sostanze contaminanti.

Realizzazione di una scanalatura di larghezza e profondità pari al doppio dello spessore della pavimentazione in resina in prossimità di giunti soletta/parete, canalette, plinti, ed in tutti i punti ove la struttura è maggiormente sollecitata (lungo tutti i bordi liberi della pavimentazione).

Regolarizzazione, pulizia e sigillatura dei giunti di dilatazione, di costruzione e naturali che devono essere riportati sul rivestimento in resina ed opportunamente sigillati con idonei sigillanti della linea MASTERFLEX.

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Pavimentazione a massetto tipo UCRETE UD 200 o equivalenti)

Pavimentazione rispondente al D. lgs. 155/97 e al D. Lgs. 626/94, ad alte prestazioni meccaniche e fortemente resistente alle contaminazioni da acidi organici, acidi grassi, zuccheri, basi e solventi per l'impiego nell'industria alimentare mediante posa di rivestimento ad alto spessore a base poliuretano cemento finitura antisdrucciolo

PRIMER

Applicazione di una prerasatura superficiale a base poliuretano cemento esente da solventi tipo PRIMER SC o equivalenti:

tale sistema deve essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- applicabile su calcestruzzo a 7 giorni dal getto

- applicabile su malta polimero modificata a 3 giorni dalla posa

- temperatura di transizione vetrosa > 90°C

- flash point > 220°C

PAVIMENTAZIONE

Applicazione in spessori da 6 a 9 mm di un composto a base poliuretano/cemento esente da solventi, inodore, additivato con inerti di quarzo in curva granulometrica chiusa, tipo UCRETE UD 200 o equivalenti:

tale sistema dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- densità < 2100 kg/m3 secondo BS 6319 parte 5

- resistenza a compressione > 56 MPa secondo BS 6319 parte 2

- resistenza a trazione > 5 MPa secondo ISO R 527

- resistenza a flessione > 12 MPa secondo ISO 178

- modulo elastico < 20000 secondo ASTM C 597 - 83

- adesione al calcestruzzo con rottura coesiva del supporto, secondo BS 6319 parte 4

- coefficiente di dilatazione termica < 2,8 x 10-5 °C-1 secondo ASTM C 531 parte 4.05

- conducibilità termica < 1,3 W/m°C secondo BS 874

- resistenza all'abrasione: perdita di peso < 1410 mg secondo ASTM D 4060 con mola H 22 da 1 kg e dopo 1000 giri

- assorbimento d'acqua 0 ml secondo CP.BM 2/67/2

- classe 1 di reazione al fuoco secondo DM 26/06/84

- sanificabile a vapore (120°C) (per la versione da 9 mm)

- conforme al D. lgs. 155/97 ed al D. lgs 626/94

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro e della preparazione e pulizia della superficie di supporto. Il prezzo non comprende la regolarizzazione e la sigillatura dei giunti ed i sigillanti