Idrodemolizione e asportazione del calcestruzzo incoerente o contaminato, mediante macchine idrodemolitrici capaci di getti d’acqua ad elevata pressione (anche maggiore di 2000 atm),  adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il danneggiamento delle strutture.

La superficie del calcestruzzo di supporto, per essere ritenuta idonea a ricevere i materiali cementizi per il ripristino o l’aumento della sezione originaria della struttura, dovrà risultare macroscopicamente ruvida (asperità di circa 5 mm)

Per uno spessore medio dello strato asportato di cm 2

Per ogni m2			€ 40,00

Per ogni centimetro in più aumento al prezzo del precedente punto

Per ogni m2/cm		€ 14,00

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresi l’approvvigionamento e lo smaltimento delle acque, l’eventuale spazzolatura e/o sabbiatura ai ferri d’armatura, una energica soffiatura con aria compressa, un’eventuale scalpellatura mediante demolitori leggeri alimentati ad aria compressa per la rifinitura e lo smaltimento dei calcestruzzi asportati.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.