Fornitura e posa del profilo idroespandente a contatto con acqua, composto da circa il 75% da bentonite sodica ed il 25% circa da leganti elastomerici, da posizionare senza armature di protezione (retine) all’interasse dei giunti di costruzione e di tutte le riprese di getto sottoposte a pressione idrostatica sia temporanea che permanente, tipo THOROSEAL GIUNTO BENTONITICO della DEGUSSA C.C. ITALIA S.p.A. o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Densità, ASTM D 792: 	1,63 Kg/dm³

- Resistenza a trazione, 	ASTM D 638: > 0,30 MPa

- Modulo elastico a trazione, ASTM D 638: 150 MPa

# Per ogni ml  sezione 20x25 mm      € 19,68